朝陽科技大學環境工程與管理系污染控制專題（三）研究群

101學年度第1學期第1次研究進度報告

題目：鈦基金屬氧化物電極製備及電催化處理廢水

日期：民國101年9月27日

學生姓名：呂信衡

指導教授：王文裕

摘要

利用熱分解法製備不同莫爾比例之母液(RuCl3 3H2O、H2IrCl6 6H2O、TaCl5 PtCl6 6H2O)塗覆於鈦基板上，成鈦基金屬氧化物並測試其壽命試驗找出性能最佳之電極塗層配方，並進行電極物性檢測：SEM、XRD、XRF、BET比表面積及電極活性比表面積、循環伏安(CV)及加速壽命實驗、交流阻抗(EIS) 、界達電位(Zeta potential)等，觀察其孔隙、龜裂、微裂痕對電極的壽命是否有影響，最後以試驗廢水為目標汙染物進行降解反應，並比較0.22A/cm2與0.05A/cm2電流密度下之電催化反應效率。

關鍵詞：鈦基金屬氧化物、壽命試驗、電催化